- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные,

(Код вида медицинского изделия- 122630)

1.Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единицы измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1 | 22.19.60.113 | 22.19.60.113-00000001 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные | назначение | - | - | - | для всех видов хирургических операций, в том числе продолжительных, используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | вид обработки | - | - | - | двойная хлоринация |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | метод стерилизации |  |  |  | радиационный |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 280 | - | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,2 | - | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (манжета) | мм | 0,2 | - | - |  |
|  |  |  |  | манжета | - | - | - | обрезана (без венчика). |  |
|  |  |  |  | Структура латекса при растяжении и надувании перчатки однородна и без дефектов |  |  |  | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Класс потенциального риска применения |  |  |  | 2а |  |
|  |  |  |  | индивидуальная упаковка перчаток |  |  |  | пластиковая, для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | 6,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | 7,5 |  |
|  |  |  |  | Размер | - |  |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | 8,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | 9,0 |  |
| 2 | 22.19.60.113 | 22.19.60.113-00000001 | Перчатки хирургические из латекса гевеи неопудренные | назначение | - | - | - | для всех видов хирургических операций, в том числе продолжительных, используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | метод стерилизации |  |  |  | радиационный |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 290 | - | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,2 | 0,25 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (манжета) | мм | 0,2 | - | - |  |
|  |  |  |  | обработка внутренней поверхности | - | - | - | обработана полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток |  |
|  |  |  |  | Манжета |  |  |  | обрезана (без венчика) с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. (По всей окружности внутреннего края манжеты имеется клейкая полоса (необработанный латекс) шириной не менее 1,5см. Манжета каждой перчатки имеет указание анатомической ориентации и размера. |  |
|  |  |  |  | Структура латекса при растяжении и надувании перчатки однородна и без дефектов |  |  |  | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Класс потенциального риска применения |  |  |  | 2а |  |
|  |  |  |  | индивидуальная упаковка перчаток |  |  |  | пластиковая, для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | 6,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | 7,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | 7,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | 8,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | 8,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | 9,0 |  |
| 3 | 22.19.60.113 | 22.19.60.113-00000001 | Перчатки хирургические из латекса гевеи неопудренные | назначение | - | - | - | для продолжительных хирургических операций, в т.ч. для мед. персонала с повышенной чувствительностью кожи рук, используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | метод стерилизации |  |  |  | радиационный |  |
|  |  |  |  | Цвет (контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету) |  | синего или зеленого спектра |  |  |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 290 | 320 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,2 | 0,25 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (манжета) | мм | 0,2 | - | - |  |
|  |  |  |  | обработка внутренней поверхности | - | - | - | полимерное покрытие с увлажняющими компонентами: (с наличием информации на упаковке) |  |
|  |  |  |  | Манжета |  |  |  | обрезана (без венчика) с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. (По всей окружности внутреннего края манжеты имеется клейкая полоса (необработанный латекс) шириной не менее 1,5см. Манжета каждой перчатки имеет указание анатомической ориентации и размера |  |
|  |  |  |  | Структура латекса при растяжении и надувании перчатки однородна и без дефектов |  |  |  | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Класс потенциального риска применения |  |  |  | 2а |  |
|  |  |  |  | индивидуальная упаковка перчаток |  |  |  | пластиковая, для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. |  |
|  |  |  |  | Размер | - | - |  | 6,5 |  |
|  |  |  |  | Размер | - | - |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | Размер | - | - |  | 7,5 |  |
|  |  |  |  | Размер | - | - |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | Размер | - | - |  | 8,5 |  |
| 4 | 22.19.60.113 | 22.19.60.113-00000001 | Перчатки хирургические из латекса гевеи неопудренные | назначение | - | - | - | для хирургических операций, требующих повышенной тактильной чувствительности. (офтальмология, нейрохирургия, кардиохирургия, микрохирургия), используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | метод стерилизации |  |  |  | радиационный |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. |  |
|  |  |  |  | цвет | - | коричневый или черный |  |  |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 280 | 320 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,15 | 0,19 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (манжета) | мм | 0,17 |  | - |  |
|  |  |  |  | Манжета |  |  |  | обрезана (без венчика). Манжета каждой перчатки имеет указание анатомической ориентации и размера. |  |
|  |  |  |  | Структура латекса при растяжении и надувании перчатки однородна и без дефектов |  |  |  | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Класс потенциального риска применения |  |  |  | 2а |  |
|  |  |  |  | индивидуальная упаковка перчаток |  |  |  | пластиковая, для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 6,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 6,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 7,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 8,5 |  |
| 5 | 22.19.60.113 | 22.19.60.113-00000001 | Перчатки хирургические из латекса гевеи неопудренные | назначение | - | - | - | для хирургических операций в условиях повышенного риска механических повреждений (травматологии, ортопедия, нейрохирургия и т.д.), используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | метод стерилизации |  |  |  | радиационный |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. |  |
|  |  |  |  | цвет | - | коричневый или черный |  |  |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 280 | 320 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,33 | 0,35 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (манжета) | мм | 0,25 |  | - |  |
|  |  |  |  | Структура латекса при растяжении и надувании перчатки однородна и без дефектов |  |  |  | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Класс потенциального риска применения |  |  |  | 2а |  |
|  |  |  |  | индивидуальная упаковка перчаток |  |  |  | пластиковая, для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 6,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | Размер | - | - |  | 7,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 8,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 9,0 |  |
| 6 | 22.19.60.113 | 22.19.60.113-00000001 | Перчатки хирургические из латекса гевеи неопудренные | назначение | - | - | - | для акушерских манипуляций и операций, требующих глубокого проникновения, в том числе и продолжительных, используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | стерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 400 | 480 | - |  |
|  |  |  |  | Структура латекса при растяжении и надувании перчатки однородна и без дефектов |  |  |  | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Класс потенциального риска применения |  |  |  | 2а |  |
|  |  |  |  | размер |  | - |  | 6,5 |  |
|  |  |  |  | размер |  | - |  | 7,5 |  |
|  |  |  |  | размер |  | - |  | 8,5 |  |

- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки хирургические из латекса гевеи, опудренные

(код вида медицинского изделия -122640)

1.Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единицы измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1 | 22.19.60.113 | 22.19.60.113-00000002 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, опудренные | назначение | - | - | - | для общехирургических операций, используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | опудренные |  |
|  |  |  |  | метод стерилизации |  |  |  | радиационный |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 280 | - | - |  |
|  |  |  |  | упаковка | - | - | - | двойная (внешняя и внутренняя) |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,2 | - | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (манжета) | мм | 0,2 | - | - |  |
|  |  |  |  | Манжета |  |  |  | обрезана (без венчика) |  |
|  |  |  |  | Структура латекса при растяжении и надувании перчатки однородна и без дефектов |  |  |  | Соответствие |  |
|  |  |  |  | Класс потенциального риска применения |  |  |  | 2а |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | 6,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | 6,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | 7,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | 7,5 |  |
|  |  |  |  | Размер | - |  | - | 8,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | 8,5 |  |

- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки хирургические из полихлорпрена, неопудренные

(код вида медицинского изделия – 139310)

1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единицы измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1. | 22.19.60.111 | 22.19.60.111-00000001 | Перчатки хирургические из полихлорпрена неопудренные | назначение | - | - | - | для хирургических операций с повышенным риском инфицирования. Обеспечивают надежную изоляцию при работе с электрохирургическим медицинским инструментом. | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | полихлоропреновый латекс (неопрен) |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | метод стерилизации |  |  |  | радиационный |  |
|  |  |  |  | Цвет (контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету) |  | синего или зеленого спектра |  |  |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 300 | 320 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,18 | 0,22 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (манжета) | мм | 0,15 |  | - |  |
|  |  |  |  | Манжета |  |  |  | обрезана (без венчика), с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. (По всей окружности внутреннего края манжеты имеется клейкая полоса (необработанный латекс) шириной не менее 1,5см. Манжета каждой перчатки имеет указание анатомической ориентации и размера |  |
|  |  |  |  | Класс потенциального риска применения |  |  |  | 2а |  |
|  |  |  |  | индивидуальная упаковка перчаток |  |  |  | пластиковая, для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 6,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 7,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 8,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | 9,0 |  |

- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки хирургические полиизопреновые, неопудренные

(код вида медицинского изделия – 201590)

1.Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единицы измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1 | 22.19.60.111 | 22.19.60.111-00000004 | Перчатки хирургические полиизопреновые неопудренные | назначение | - | - | - | используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, для специалистов с аллергическими реакциями на латекс | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | полиизопрен |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | метод стерилизации |  |  |  | Радиационный |  |
|  |  |  |  | Цвет (контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету) |  | синего или зеленого спектра |  |  |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 290 | 320 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,17 | 0,22 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (манжета) | мм | 0,15 |  | - |  |
|  |  |  |  | Класс потенциального риска применения |  |  |  | 2а |  |
|  |  |  |  | индивидуальная упаковка перчаток |  |  |  | пластиковая, для обеспечения механической прочности, в т.ч. для защиты от влаги и озона. |  |
|  |  |  |  | размер | - | - | - | 6,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - | - | 7,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - | - | 7,5 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - | - | 8,0 |  |
|  |  |  |  | размер | - | - | - | 8,5 |  |